МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД

Величина усушки

ГОСТ 6782.1-75

| ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД Величина усушки Coniferons sawn timber. Shrinkage value | ГОСТ 6782.1-75 |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.76

Настоящий стандарт распространяется на пилопродукцию из древесины хвойных пород тангентальной, радиальной и смешанной распиловок и устанавливает величину усушки по толщине и ширине для обеспечения номинальных размеров пилопродукции.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1148-78 и учитывает требования рекомендации ИСО Р 738.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. Фактические размеры толщины и ширины пилопродукции при влажности, превышающей установленную для номинальных размеров, должны быть больше, а при меньшей влажности могут быть меньше номинальных размеров на соответствующую величину усушки.

Номинальные размеры пилопродукции устанавливаются стандартами технических требований на конкретные виды продукции при влажности 15 или 20 %.

Влажность пилопродукции определяют по ГОСТ 16588.

2. Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки (с тангентально-радиальным направлением годичных слоев) для конечной влажности от 5 до 37 % устанавливают по табл. 1 и 2.

При проверке размеров фактические значения толщины и ширины пилопродукции для любой ее влажности устанавливают по табл. 3-6.

Пример 1. Найти величину усушки для еловых досок смешанной распиловки номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Начальная влажность досок выше 37 %, конечная - 15 %.

Согласно табл. 1 величина усушки для еловых досок номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм при начальной влажности выше 37 % и конечной - 15 % равна соответственно 1,1 и 5,2 мм.

Пример 2. Найти фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности выше 37 %. Номинальные размеры досок при влажности 15 % должны быть:

толщина - 25 мм, ширина - 150 мм.

Согласно табл. 3 величины усушки сосновых досок при влажности выше 37 % для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равны соответственно плюс 1,1 мм и плюс 5,2 мм.

Искомые фактические размеры досок равны:

- толщина - 25,0 + 1,1 =26,1 мм;

- ширина - 150,0 + 5,2 = 155,2 мм.

Пример 3. Найти фактические размеры лиственничных досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности 13 %. Номинальные размеры досок при влажности 20 % должны быть:

толщина - 25 мм, ширина - 150 мм.

Согласно табл. 6 величины усушки лиственничных досок при влажности 13 % для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равны соответственно минус 0,4 мм и минус 1,6 мм.

Искомые фактические размеры досок равны:

- толщина - 25,0-0,4 = 24,6 мм;

- ширина - 150,0-1,6 = 148,4 мм.

3. Величины усушки в тангентальном направлении принимают такими же, как при смешанной распиловке (табл. 1-6).

4. Величины усушки в радиальном направлении устанавливают путем умножения величин усушки для смешанной распиловки (табл. 1-6) на коэффициент 0,6.

5. Величины усушки для пилопродукции, выпиливаемой из древесины с влажностью ниже 37 %, определяют как разность между величинами усушки, указанными в табл. 1 и 2, для требуемой конечной и фактической начальной влажности древесины.

Пример. Найти величину усушки для еловых досок смешанной распиловки сечением 60´60 мм. Начальная влажность брусков 21 %, конечная - 8 %.

Согласно табл. 1 для номинального размера 60 мм при конечной влажности 8 % величина усушки равна 2,8 мм, а при начальной влажности 21 % - 1,8 мм.

Искомая величина усушки равна 2,8-1,8 =1,0 мм.

6. Величины усушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных в табл. 1-6 на 1-2 мм, принимают по ближайшему номинальному размеру.

Пример 1. Найти величину усушки для еловых досок смешанной распиловки номинальной толщиной 78 мм. Начальная влажность досок выше 37 %, конечная - 6 %.

Согласно табл. 1 ближайший номинальный размер равен 80 мм и соответствующая ему величина усушки - 3,9 мм.

Пример 2. Найти фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности выше 37 %. Номинальная толщина досок при влажности 15 % должна быть 78 мм.

Согласно табл. 3 ближайший номинальный размер равен 80 мм и соответствующая ему величина усушки - плюс 3,2 мм.

Искомая фактическая толщина досок равна:

78,0 + 3,2 = 81,2 мм

Пример 3. Найти фактические размеры лиственых досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности 16 %. Номинальная толщина досок при влажности 20 % должна быть 78 мм.

Согласно табл. 6 ближайший номинальный размер равен 80 мм и соответствующая ему величина усушки - минус 0,6 мм.

Искомая фактическая толщина досок равна:

78,0 + (-0,6) = 77,4 мм.

7. Величины усушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных в табл. 1-6 более чем на 2 мм, определяют методом интерполяции.

Пример 1. Найти величину усушки для еловых досок смешанной распиловки номинальной шириной 234 мм. Начальная влажность досок выше 37 %, конечная - 6 %:

а) согласно табл. 1 ближайшие меньший и больший номинальные размеры равны 230 и 240 мм и соответствующие им величины усушки - 10,8 и 11,3 мм;

б) изменение величины усушки (Dh1) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между определяемым размером 234 мм и ближайшим меньшим табличным размером 230 мм, равно:

в) величина усушки (h1) в миллиметрах для досок номинальной шириной 234 мм равна:

h1= 10,8 +0,2= 11,0.

Пример 2. Найти фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности выше 37 %. Номинальная ширина досок при влажности 15 % должна быть 226 мм:

а) согласно табл. 3 ближайший меньший и больший номинальные размеры равны 220 и 250 мм и соответствующие им величины усушки - плюс 7,4 и плюс 8,4 мм;

б) изменение величины усушки (Dh2) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между определяемым размером 226 мм и ближайшим меньшим табличным размером 220 мм, равно:

в) величина усушки (h2) в миллиметрах для досок номинальной шириной 226 мм равна:

h2= 7,4 + 0,2 = 7,6:

г) искомая фактическая ширина досок равна:

226,0 + 7,6 = 233,6 мм.

Пример 3. Найти фактические размеры лиственничных досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности 16 %. Номинальная ширина досок при влажности 20 % должна быть 176 мм:

а) согласно табл. 6 ближайшие меньший и больший номинальные размеры равны 170 и 180 мм и соответствующие им величины усушки - минус 1,7 и минус 2,2 мм;

б) изменение величины усушки (Dh3) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между определяемым размером 176 мм и ближайшим меньшим табличным размером 170 мм, равно:

в) величина усушки (Dh3) в миллиметрах для досок номинальной шириной 176 мм, равна:

h3= (-1,7) + (-0,3) = -2,0;

г) искомая фактическая ширина досок равна:

176,0 + (-2,0) = 174,0 мм.

Таблица 1

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты, для конечной влажности от 5 до 37 %, мм

| Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Конечная влажность пилопродукции, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | от 35 до 37 |
| 13 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 16 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 19 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 22 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 25 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 28 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| 32 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| 40 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 45 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| 50 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
| 56 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| 60 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |
| 63 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |
| 66 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 |
| 70 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2.8 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
| 75 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
| 80 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |
| 86 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |
| 90 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |
| 96 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
| 100 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
| 110 | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,7 |
| 116 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 |
| 120 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 0,7 |
| 125 | 6,0 | 5,6 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |
| 130 | 6,2 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,8 |
| 140 | 6,7 | 6,4 | 5,8 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 0,8 |
| 150 | 7,1 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 0,8 |
| 160 | 7,6 | 7,1 | 6,2 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 0,8 |
| 165 | 7,8 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | 0,8 |
| 170 | 8,1 | 7,6 | 6,7 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 0,9 |
| 180 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 2,3 | 1,6 | 0,9 |
| 190 | 9,0 | 8,4 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 0,9 |
| 200 | 9,4 | 8,9 | 7,8 | 6,7 | 5,8 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,6 | 1,7 | 1,0 |
| 210 | 9,9 | 9,2 | 8,1 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 1,0 |
| 220 | 10,4 | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 1,1 |
| 230 | 10,8 | 10,0 | 8,9 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 4,8 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 |
| 240 | 11,3 | 10,5 | 9,3 | 8,1 | 7,0 | 5,9 | 5,0 | 4,1 | 3,1 | 2,1 | 1,2 |
| 250 | 11,8 | 10,9 | 9,7 | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,3 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |
| 254 | 11,9 | 11,0 | 9,8 | 8,5 | 7.4 | 6,3 | 5,3 | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |
| 260 | 12,2 | 11,3 | 9.9 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,4 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 1,3 |
| 270 | 12,7 | 11,6 | 10,1 | 8,6 | 7,6 | 6,5 | 5,4 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 1,4 |
| 280 | 13,1 | 11,8 | 10,5 | 8,7 | 7,7 | 6,6 | 5,6 | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 1,4 |
| 290 | 13,6 | 12,3 | 10,7 | 9,0 | 8,0 | 6,9 | 5,8 | 4,7 | 3,6 | 2,5 | 1,5 |
| 300 | 14,1 | 12,6 | 10,9 | 9,3 | 8,2 | 7,1 | 6,0 | 4,9 | 3,7 | 2,6 | 1,5 |

Таблица 2

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины лиственницы, для конечной влажности от 5 до 37 %, мм

| Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Конечная влажность пилопродукции, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | от 35 до 37 |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 16 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1.0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 19 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 22 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 25 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 28 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| 32 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| 40 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| 45 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
| 50 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 |
| 56 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2.6 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| 60 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |
| 63 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |
| 66 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,5 |
| 70 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |
| 75 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 0,7 |
| 80 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 |
| 86 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,7 |
| 90 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 0,7 |
| 96 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |
| 100 | 6,3 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 0,8 |
| 110 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 0,9 |
| 116 | 7,2 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 0,9 |
| 120 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 5,7 | 4.9 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | 0,9 |
| 125 | 7,8 | 7,3 | 6,6 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,9 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,0 |
| 130 | 8,1 | 7,7 | 7,0 | 6,2 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,0 |
| 140 | 8,7 | 8,3 | 7,5 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,0 |
| 150 | 9,3 | 8,6 | 7,7 | 6,8 | 6,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,0 |
| 160 | 9,9 | 9,0 | 8,1 | 6,9 | 6,1 | 5,3 | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 2,0 | 1,0 |
| 165 | 10,2 | 9,5 | 8,3 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 1,0 |
| 170 | 10,5 | 9,9 | 8,7 | 7,4 | 6,5 | 5,7 | 4,8 | 3,9 | 3,0 | 2,1 | 1,2 |
| 180 | 11,1 | 10,4 | 9,1 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 3,0 | 2,1 | 1,2 |
| 190 | 11,7 | 10,9 | 9,5 | 8,3 | 7,2 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |
| 200 | 12,3 | 11,6 | 10,1 | 8,7 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | 4,4 | 3,4 | 2,2 | 1,3 |
| 210 | 12,9 | 12,0 | 10,5 | 9,2 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,7 | 3.5 | 2,3 | 1,3 |
| 220 | 13,5 | 12,6 | 11,1 | 9,6 | 8,3 | 7,0 | 6,0 | 4,9 | 3,8 | 2,5 | 1,4 |
| 230 | 14,1 | 13,0 | 11,6 | 10,0 | 8,7 | 7,4 | 6,2 | 5,2 | 3,9 | 2,6 | 1,4 |
| 240 | 14,7 | 13,7 | 12,1 | 10,5 | 9,1 | 7,7 | 6,5 | 5,3 | 4.0 | 2,7 | 1,6 |
| 250 | 15,3 | 14,2 | 12.6 | 10,9 | 9,5 | 8,1 | 7,0 | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,6 |
| 254 | 15,5 | 14,3 | 12,7 | 11,1 | 9,6 | 8,2 | 7,0 | 5,7 | 4,3 | 2,9 | 1,6 |
| 260 | 15,9 | 14,7 | 12,9 | 11,1 | 9,6 | 8,3 | 7,0 | 5,9 | 4,3 | 2,9 | 1,7 |
| 270 | 16,5 | 15,1 | 13,1 | 11,2 | 9,9 | 8,5 | 7,0 | 5,9 | 4,4 | 3,0 | 1,8 |
| 280 | 17,1 | 15,2 | 13,7 | 11,3 | 10,0 | 8,6 | 7,3 | 5,9 | 4,6 | 3,1 | 1,8 |
| 290 | 17,7 | 16,0 | 13,9 | 11,7 | 10,4 | 9,0 | 7,5 | 6,1 | 4,7 | 3,3 | 2.0 |
| 300 | 18,3 | 16,4 | 14,2 | 12,1 | 10.7 | 9,2 | 7,8 | 6,4 | 4,8 | 3,4 | 2,0 |

Таблица 3

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты, для номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм

| Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Влажность пилопродукции, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | от 35 до 37 | 37 и выше |
| 13 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 |
| 16 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,8 |
| 19 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,8 |
| 22 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 |
| 25 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,7 | +0,8 | +0,9 | +1,1 |
| 32 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,6 | +0,8 | +0,9 | +1,1 | +1,3 |
| 40 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,6 | +0,8 | +1,0 | +1,2 | +1,4 | +1,6 |
| 45 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,9 | +1,1 | +1,3 | +1,5 | +1,8 |
| 50 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,7 | +1,0 | +1,2 | +1,4 | +1,7 | +2,0 |
| 60 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,4 | +1,7 | +2,0 | +2,4 |
| 70 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +1,0 | +1,3 | +1,7 | +2,0 | +2,4 | +2,8 |
| 75 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,0 | +1,4 | +1,8 | +2,2 | +2,5 | +3,0 |
| 80 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,1 | +1,5 | +1,9 | +2,3 | +2,7 | +3,2 |
| 90 | -0,8 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,3 | +1,7 | +2,2 | +2,6 | +3,1 | +3,6 |
| 100 | -1,1 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,3 | +1,8 | +2,2 | +2,6 | +3,1 | +3,7 |
| 110 | -1,3 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,4 | +2,0 | +2,4 | +2,8 | +3,3 | +4,0 |
| 130 | -1,4 | -1,1 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,7 | +2,4 | +2,9 | +3,4 | +4,0 | +4,8 |
| 150 | -1,9 | -1,5 | -0,7 | 0,0 | +0,6 | +1,3 | +1,9 | +2,6 | +3,2 | +3,7 | +4,4 | +5,2 |
| 180 | -2,4 | -1,9 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,7 | +2,3 | +3,0 | +3,8 | +4,5 | +5,2 | +6,1 |
| 200 | -2,7 | -2,2 | -1,1 | 0,0 | +0,9 | +1,8 | +2,3 | +3,3 | +4,1 | +5,0 | +5,7 | +6,7 |
| 220 | -3,0 | -2,3 | -1,1 | 0,0 | +1,0 | +2,0 | +2,8 | +3,6 | +4,5 | +5,5 | +6,3 | +7,4 |
| 250 | -3,4 | -2,5 | -1,3 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,1 | +4,1 | +5,1 | +6,2 | +7,2 | +8,4 |

Таблица 4

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины лиственницы, мм для номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм

| Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Влажность пилопродукции, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | от 35 до 37 | 37 и выше |
| 13 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,8 | +0,9 |
| 16 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,0 |
| 19 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,0 |
| 22 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,7 | +0,8 | +0,9 | +1,2 |
| 25 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,4 |
| 32 | -0,5 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | +0,3 | +0,4 | +0,7 | +0,8 | +1,0 | +1,2 | +1,4 | +1,7 |
| 40 | -0,6 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,3 | +1,6 | +1,8 | +2,1 |
| 45 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,4 | +1,6 | +1,9 | +2,3 |
| 50 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +0,9 | +1,3 | +1,6 | +1,8 | +2,2 | +2,6 |
| 60 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,0 | +1,4 | +1,8 | +2,2 | +2,6 | +3,1 |
| 70 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,3 | +1,6 | +2,2 | +2,6 | +3,1 | +3,6 |
| 75 | -0,9 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +0,9 | +1,3 | +1,8 | +2,3 | +2,9 | +3,2 | +3,9 |
| 80 | -0,9 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +1,1 | +1,5 | +2,0 | +2,5 | +3,0 | +3,5 | +4,2 |
| 90 | -1,0 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +1,2 | +1,7 | +2,2 | +2,9 | +3,4 | +4,0 | +4,7 |
| 100 | -1,5 | -1,2 | -0,7 | 0,0 | +0,5 | +1,2 | +1,7 | +2,3 | +2,9 | +3,4 | +4,0 | +4,8 |
| 110 | -1,7 | -1,3 | -0,8 | 0,0 | +0,6 | +1,3 | +1,8 | +2,6 | +3,1 | +3,6 | +4,3 | +5,2 |
| 130 | -1,9 | -1,5 | -0,8 | 0,0 | +0,7 | +1,5 | +2,2 | +3,1 | +3,7 | +4,4 | +5,2 | +6,2 |
| 150 | -2,5 | -1,8 | -0,9 | 0,0 | +0,8 | +1,7 | +2,5 | +3,4 | +4,2 | +4,8 | +5,8 | +6,8 |
| 180 | -3,2 | -2,5 | -1,2 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,0 | +3,9 | +4,9 | +5,8 | +6,7 | +7,9 |
| 200 | -3,6 | -2,9 | -1,4 | 0,0 | +1,2 | +2,3 | +3,2 | +4,3 | +5,3 | +6,5 | +7,4 | +8,7 |
| 220 | -3,9 | -3,0 | -1,5 | 0,0 | +1,3 | +2,6 | +3,6 | +4,7 | +5,8 | +7,1 | +8,2 | +9,6 |
| 250 | -4,4 | -3,3 | -1,7 | 0,0 | +1,4 | +2,8 | +3,9 | +5,3 | +6,6 | +8,0 | +9,3 | +10,9 |

Таблица 5

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты, для номинальных размеров при влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм

| Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Влажность пиломатериалов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 12 до 14 | от 15 до 17 | от 18 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 30 | от 31 до 33 | от 34 до 38 | 38 и выше |
| 13 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 |
| 16 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,6 |
| 19 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,6 |
| 22 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,6 | +0,7 |
| 25 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,7 | +0,8 |
| 28 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +1,0 |
| 32 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +1,0 |
| 40 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,8 | +1,0 | +1,3 |
| 45 | -0,4 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +0,8 | +1,2 | +1,4 |
| 50 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +1,0 | +1,3 | +1,6 |
| 56 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,7 | +1,1 | +1,4 | +1,8 |
| 60 | -0,6 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,1 | +1,6 | +1,9 |
| 63 | -0,6 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,2 | +1,6 | +2,0 |
| 66 | -0,6 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,2 | +1,7 | +2,1 |
| 70 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,3 | +1,8 | +2,2 |
| 75 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +1,0 | +1,4 | +2,0 | +2,4 |
| 80 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,5 | +2,1 | +2,6 |
| 86 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,1 | +1,6 | +2,2 | +2,8 |
| 90 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,2 | +1,7 | +2,3 | +2,8 |
| 96 | -0,9 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,7 | +2,3 | +2,8 |
| 100 | -0,9 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,7 | +2,3 | +2,9 |
| 110 | -1,0 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,3 | +1,9 | +2,5 | +3,2 |
| 116 | -1,0 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,4 | +2,0 | +2,7 | +3,4 |
| 120 | -1,1 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,4 | +2,0 | +2,8 | +3,5 |
| 125 | -1,2 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,5 | +2,1 | +2,9 | +3,6 |
| 130 | -1,2 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,6 | +2,2 | +3,0 | +3,8 |
| 140 | -1,2 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,7 | +2,4 | +3,2 | +4,1 |
| 150 | -1,2 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,7 | +2,4 | +3,3 | +4,1 |
| 160 | -1,2 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,8 | +2,6 | +3,5 | +4,3 |
| 165 | -1,3 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,8 | +2,6 | +3,6 | +4,4 |
| 170 | -1,3 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,8 | +2,7 | +3,7 | +4,6 |
| 180 | -1,7 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,8 | +2,9 | +3,8 | +4,7 |
| 190 | -1,7 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +1,9 | +3,0 | +4,0 | +4,9 |
| 200 | -1,8 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +2,0 | +3,2 | +4,2 | +5,2 |
| 210 | -1,9 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +2,1 | +3,4 | +4,4 | +5,5 |
| 220 | -2,0 | -1,1 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,5 | +4,6 | +5,7 |
| 230 | -2,0 | -1,2 | 0,0 | +1,2 | +2,3 | +3,7 | +4,8 | +6,0 |
| 240 | -2,2 | -1,2 | 0,0 | +1,2 | +2,4 | +3,8 | +5,0 | +6,2 |
| 250 | -2,2 | -1,2 | 0,0 | +1,2 | +2,5 | +4,0 | +5,2 | +6,5 |
| 254 | -2,2 | -1,3 | 0,0 | +1,3 | +2,5 | +4,0 | +5,3 | +6,6 |
| 260 | -2,2 | -1,3 | 0,0 | +1,3 | +2,6 | +4,0 | +5,2 | +6,5 |
| 270 | -2,2 | -1,4 | 0,0 | +1,4 | +2,7 | +4,0 | +5,4 | +6,8 |
| 280 | -2,2 | -1,4 | 0,0 | +1,4 | +2,8 | +4,2 | +5,6 | +7,0 |
| 290 | -2,2 | -1,4 | 0,0 | +1,4 | +2,9 | +4,4 | +5,8 | +7,2 |
| 300 | -2,2 | -1,5 | 0,0 | +1,5 | +3,0 | +4,5 | +6,0 | +7,5 |

Таблица 6

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины лиственницы, мм для номинальных размеров при влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм

| Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Влажность пиломатериалов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 12 до 14 | от 15 до 17 | от 18 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 30 | от 31 до 33 | от 34 до 38 | 38 и выше |
| 13 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,3 | +0,4 | +0,6 | +0,7 |
| 16 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,7 | +0,8 |
| 19 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,7 | +0,8 |
| 22 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +1,0 |
| 25 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,9 | +1,1 |
| 28 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,7 | +1,0 | +1,2 |
| 32 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,3 |
| 40 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +1,0 | +1,3 | +1,6 |
| 45 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,1 | +1,5 | +1,8 |
| 50 | -0,6 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,2 | +1,6 | +2,0 |
| 56 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,4 | +1,8 | +2,3 |
| 60 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,5 | +2,0 | +2,5 |
| 63 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,6 | +2,1 | +2,6 |
| 66 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,6 | +2,2 | +2,7 |
| 70 | -0,9 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,1 | +1,8 | +2,3 | +2,9 |
| 75 | -0,9 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,9 | +2,5 | +3,1 |
| 80 | -1,1 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,3 | +2,0 | +2,6 | +3,3 |
| 86 | -1,0 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,4 | +2,2 | +2,8 | +3,5 |
| 90 | -1,2 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,4 | +2,2 | +3,0 | +3,7 |
| 96 | -1,2 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,4 | +2,2 | +3,0 | +3,6 |
| 100 | -1,2 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,5 | +2,3 | +3,0 | +3,8 |
| 110 | -1,3 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,6 | +2,5 | +3,3 | +4,2 |
| 116 | -1,3 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,7 | +2,7 | +3,5 | +4,4 |
| 120 | -1,4 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +1,8 | +2,8 | +3,6 | +4,6 |
| 125 | -1,6 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +1,9 | +2,9 | +3,8 | +4,8 |
| 130 | -1,6 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +2,0 | +3,0 | +3,9 | +4,9 |
| 140 | -1,6 | -1,1 | 0,0 | +1,1 | +2,1 | +3,2 | +4,2 | +5,3 |
| 150 | -1,6 | -1,1 | 0,0 | +1,1 | +2,1 | +3,2 | +4,2 | +5,3 |
| 160 | -1,6 | -1,1 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,4 | +4,5 | +5,6 |
| 165 | -1,7 | -1,2 | 0,0 | +1,2 | +2,3 | +3,5 | +4,6 | +5,8 |
| 170 | -1,7 | -1,2 | 0,0 | +1,2 | +2,4 | +3,6 | +4,8 | +6,0 |
| 180 | -2,2 | -1,3 | 0,0 | +1,3 | +2,5 | +3,6 | +4,9 | +6,1 |
| 190 | -2,2 | -1,3 | 0,0 | +1,3 | +2,7 | +3,8 | +5,1 | +6,5 |
| 200 | -2,3 | -1,4 | 0,0 | +1,4 | +2,8 | +4,0 | +5,4 | +6,8 |
| 210 | -2,4 | -1,5 | 0,0 | +1,5 | +2,9 | +4,2 | +5,7 | +7,1 |
| 220 | -2,6 | -1,5 | 0,0 | +1,5 | +2,9 | +4,4 | +5,7 | +7,3 |
| 230 | -2,6 | -1,6 | 0,0 | +1,6 | +3,0 | +4,6 | +6,0 | +7,6 |
| 240 | -2,8 | -1,7 | 0,0 | +1,7 | +3,1 | +4,8 | +6,2 | +7,9 |
| 250 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,2 | +5,0 | +6,5 | +8,2 |
| 254 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,3 | +5,0 | +6,6 | +8,4 |
| 260 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,4 | +5,0 | +6,8 | +8,4 |
| 270 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,5 | +5,1 | +7,0 | +8,6 |
| 280 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,6 | +5,3 | +7,3 | +9,0 |
| 290 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,8 | +5,5 | +7,5 | +9,3 |
| 300 | -2,9 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,9 | +5,7 | +7,8 | +9,6 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом механической обработки древесины (ЦНИИМОД)

РАЗРАБОТЧИКИ

Евтюнина М.И. (руководитель темы), Добрынин С.В.

ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.08.75 № 2196

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6782-67

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 16588-91 | 1 |
| ИСО Р 738 | Вводная часть |

5. Постановлением Госстандарта от 04.02.81 № 458 снято ограничение срока действия

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1979 г. (ИУС 1-80)